附件1：

离心机与热处理炉设备主要技术参数

1. 马弗炉：额定功率：≥ 3.5 kW

加热区尺寸：≥ 200 mm (L) × 300 mm (W) × 120 mm (H)

最高使用温度：≥ 1200 ℃ (≤ 30 min)

工作温度：≥ 1100 ℃

升温速率:≤ 12 ℃/min

加热元件:电阻丝（掺钼铁铬铝合金）

2. 双温区CVT炉：两个加热区的长度都为100 mm

额定功率：≥ 3 kW

加热区尺寸：≥ 392 mm

最高使用温度：≥ 1200 ℃ (≤ 1 h)

工作温度：≥ 1100 ℃

升温速率:≤ 10 ℃/min

加热元件:电阻丝（掺钼铁铬铝合金）

3. 离心机（低转速）：最高转速：≥ 5500 rpm

最大相对离心力：5071 × g

最大容量：4 × 750 ml、4 × 1000 ml

转速精度：±10 r/min

定时范围：1 s～99 h，59 min

整机功率：1 kW

角转子：4个石英管专用转子

内腔耐温温度：400 – 1000 ℃

4. 离心机（高转速）：最高转速：16500 rpm

总功率：500 W

最大相对离心力：18757×g

最大容量：6×50 ml、250 ml×6

离心腔直径：≥ Φ 320 mm

转速精度：±10 r/min

角转子：6 × 50 ml/圆底 11000 rpm 12840 × g

5. 压片机：最大工作压力：15 T

工作活塞进程：30 mm

工作台空：100 × 100 × 100 mm

液压油：46号液压油

体积：240 × 200 × 480 mm

质量：约33kg